Akce                        :	„Podpora dostupného bydlení na ul.

Tovární č. 314/27“

Investor		:	Město Český Těšín , nám.ČSA 1/1 ,737 01 Český Těšín

Projektant	:	BMCH. s. r.o., 28.října 1142/168 , 709 00  Ostrava - Mariánské Hory

Vypracoval	: 	Bulawa Radim, IČO 15501086

30.dubna 2307/12, 702 00, Ostrava

tel. - 603379844

e-mail: bulawa@atelier5.cz

Datum		:	 BŘEZEN 2025

Stupeň P.D.	:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

SP - SKLADBY PODLAH + ÚPRAVY POVRCHŮ

( označení podlahových skladeb a povrchových úprav viz tabulky na výkresech půdorysů )

SKLADBY PODLAH ( označení viz tabulky na výkresech půdorysů ) :

Poznámka :

- Všechny podkladní vrstvy dlažeb na silikátové bázi a vlastní dlažby budou dilatovány dle ČSN 733451, dilatace v max.rozměrech 6x6 m budou provedeny pomocí plast.profilů s kovovým zhlavím (hliník) dilatačních profilů (dilatace v podkladních betonech možno provádět pěnovou páskou tl.min.4 mm) . Provedení podlah dle ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení.

- Lepení, spárování a řešení detailů obkladů a dlažeb bude řešeno osvědčenými kvalitními značkovými materiály.

- Dilatace přechodu dlažba – obklad bude provedena dle systémového detailu – těsnicí pásek elastický šířky min.120mm ( bandáž) + těsnicí profil + výplň spáry elastickým jednosložkovým silikonacetátovým, trvale pružným tmelem.

- Soklovky keramické budou nalepeny pomocí lepicího flexibilního tmele  na zatřenou podkladní omítku. Podklad pod obklady stěn bude tvořit zatřená vápenná omítka o tl.cca 10 mm, příp.impregnovaný povrch sádrokartonových desek.

- Spárování bude provedeno flexibilní spárovací barevnou hmotou (cca 0,7 kg/m2) – odstín pro jednotlivé obklady bude vybrán architektem!

- Izolaci proti vodě provozní provést elastickou pastovitou těsnicí hydroizolační hmotou (po vytvrdnutí elastická vodonepropustná plastová vrstva tl cca 1- 1,5 mm dle technologických pravidel výrobce ( spotřeba min.cca 1,0 – 1,5 kg/m2 ) u obkladů pouze v mokrých provozech s možností stékání vody po povrchu obkladu – sprchy, kuchyň) resp. sokl na celou výšku (s vyztužením rohu těsnicí páskou-viz výše).

- Veškeré ukončování obkladu provádět pomocí obkladačských plastových lišt - lišty čtvrtkruhové rohové 90o apod. V provedení nerez – případně eloxovaný hliník.

- Všechny základní dlažby budou dodány v protiskluzném provedení – součinitel smykového tření > 0,6.

- Skladby podlah  budou ve 3.np  provedeny jako lehké suché plovoucí, tzn.že po obvodu místností bude vložen dilatační pásek minerální tl.min 10 mm, v 1.pp u nových skladeb podlah tl.200 mm na  podkladních potěrech bude po obvodu vložen pásek z napěňovaného polyetylenu (PE) 200/8.

- Před prováděním obkladů a soklů na sádrokartonových a pěnobetonových příčkách a předstěnách bude provedena penetrace podkladu systémovým přípravkem.

- Veškeré výškové přechody mezi rozdílnými nášlapnými povrchy (dlažba-vinyl,  apod.) do rozdílu 15 mm budou řešeny dveřními prahy a  přechodovými lištami nerezovými nebo ze slitin hliníku s náběhovým klínem nebo s obloukem .... cca 60,0 bm lišt.

- Systémové rošty – spodní pozinkovaný UW profil sádrokartonových příček a předstěn v 1.np-3.np budou zakládány na konstrukcích stropů ( dřevěný horní záklop trámových stropů ) !

- Před objednáním keramických dlažeb a obkladů a vinylových podlahovin předloží dodavatel fyzické vzorky k odsouhlasení investorovi stavby a  architektovi. Nutno koordinovat s projektem interiéru ! Dále budou předloženy ke schválení architektem vzorky barev spárovacích hmot pro dlažby a obklady, a vzorky soklových profilů pro vinylovou a případnou textilní podlahovinu.

- Před zpracováním projektové dokumentace byl v objektu proveden stavebně technický průzkum (fa.Teststav – 08/2024 ). Sondování bylo provedeno lokálně a je nutné předpokládat, že v jiných oblastech půdorysu objektu nemusí odpovídat zjištěným skutečnostem , tudíž nejsou známy veškeré materiálové a rozměrové skladby stávajících stropů a podlah - oproti původním skldbám z PD.r.1989 byly zjištěny odlišnosti ve skladbách podlah na trám.stropech-těžké podlhy s cementovým potěrem na násypu stusty ! Tloušťka nově navržených podlah byla odvozena z projektové dokumentace poslední rekonstrukce (březen 1989)  a bude navazovat na ponechanou konglomerovanou dlažbu ve schodišťovém prostoru !

V 1.pp jsou po vybourání původních navrženy podlahy o tl.200 mm na novém podkladním betonu s hydroizolačním povlakem z SBS pásu tl.min.4,0 mm na napenetrovaném podkladu (viz skladba SP3). Tepelný izolant v podlaze 1.pp EPS 150 S  tl. 140 mm. Podlahy budou prováděny po realizaci injektážní clony. Podklad pro podlahu tvoří podkladní beton C 20/25 XC2 tl. 150 s vloženou 2x Kari SZ sítí průměru 6-150/150 mm (kari sítě kotveny do stěn vlepovanými kotvami výztuže R12 dl.300 mm) , provedený na drenážní a odvěrávací vrstvu  štěrkodrtí o tl. 50 mm.  Před realizací podlah bude bodově nataven SBS modifikovaný pás tl. min.4,0 mm + penetrace asfalt.lakem 300 gr/m2 přes fabion napojený na řadovou chemickou injektáž.

V 1.np budou podlahy tl.200 mm v nepodsklepené části realizovány na novém podkladním betonu tl.150 mm s hydroizolačním povlakem z SBS pásu tl.min.4,0 mm na napenetrovaném podkladu ( viz skladba SP1 ).

V 1.np budou podlahy tl.50 mm na stávajících klenbách  realizovány, po zásypu štěrkem z pěnoskla, na novém podkladním betonu tl. 100 mm s hydroizolačním povlakem z SBS pásu tl.min.4,0 mm na napenetrovaném podkladu ( viz skladba SP2 ).

Všechny tloušťky a materiálové skladby navržených podlah na původních stropech jsou odhadované, předpokládané na základě sond a původní dokumentace z rekonstrukce r.1989. Při zjištění jiných skutečností, týkajících se stávajících skladeb podlah a stropů může dojít k přehodnocení návrhů jednotlivých skladeb.

Při realizaci podlah v systému suché výstavby je nutné důsledně dodržovat technologické pravidla a postupy, vycházející z montážních předpisů dodavatele podlahového systému (RGP).

PODLAHY V 1.PODZEMNÍM PODLAŽÍ, CELKOVÉ TL.200 MM, V ÚROVNI -2,42, NA NOVÉM PODKLADNÍM BETONU TL.150 MM  S VODOROVNOU HYDROIZOLACÍ SBS ASFALTOVÝM PÁSEM (SP3) :

SKLADBA KD1 keramická dlažba ve sklepních prostorách na úr.-2,42:

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R10, typ umělý kámen (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.300x300 mm – dle výběru . Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 8-9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 350 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Samonivelační hmota obohacená plastem tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Rychletuhnoucí potěr (max. zrnitost 4 mm) s přidaným skelným vláknem, vyhlazení povrchu plastovým hladítkem (příp. Cemflow) ..... tl. min.50 mm.

- PE fólie tl.0,2 mm s přelepenými spoji a s vytažením na obvod.stěny

- tepelná izolace – desky pěnového polystyrénu EPS 150 S, tl. 140 mm, lepené PUK lepidlem, po obvodu PE pásek 200/8 mm.

- podklad : SBS modifikovaný, vodorovný hydroizolační pás tl min.4,0 mm (penetrace asfalt.lakem 300 gr/m2) na,  armovaném podkladním betonu C 20/25 XC2 (vyztužení 2x Kari sítí 6-150/150 mm) s podsypem ze štěrkodrti fr.4-16 mm. SBS pás přes maltový fabion vytažen na svislé stěny do úrovně řadové infuzní clony.  Dle popisu skladby SP3.

Sokl  : plastové větrací DLDi  lišty na sanační omítce stěn

SKLADBA CP – cementový potěr do tl. 50 mm v prohlubni výtah.šachty

- Rychletuhnoucí potěr (max. zrnitost 4 mm) s přidaným skelným vláknem, vyhlazení povrchu plastovým hladítkem (příp. Cemflow) ..... tl.max.50 mm.

- Podklad – základová deska výtahové šachty

PODLAHY V 1.NADZEMNÍM PODLAŽÍ :

SKLADBA KD2, tl. 150 + 50mm, keramická dlažba v zádveří, kolárně, na chodbě před výtahem (viz skladba SP1)

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, dezén dtto jako stávající aglomerovaná dlažba ( barva hnědo-červeno-béžová , součinitel smykového tření min.0,6 ),  form.max.300x300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- vyrovnávací cementový potěr se skleněnými vlákny  tl.138 mm (zádveří-kolárna v 1.np, nika chodby ve 2.np) + tl. 32 mm (chodba před výtahem, schodiště), hlazený ocel.hladítkem, okrajový PE pásek 8/50 mm

- podklad : SBS modifikovaný, vodorovný hydroizolační pás tl min.4,0 mm (penetrace asfalt.lakem 300 gr/m2) na, na armovaném podkladním betonu C 20/25 XC2 (vyztužen 1x Kari sítí 6-150/150 mm), PE folie + zásyp kleneb drceným pěnosklem. Dle popisu skladby SP2.

Sokl  : chodba před výtahem - keramické soklovky dtto jako původní v= do 100 mm – formát dle dlažby ( tl.9 mm ) , lepené flexibilním tmelem (spotřeba cca 2,5 kg/m2).  Podklad : vpc omítka zatřená do tl.10 mm.

Stěnový obklad  v=2200 mm  : zádveří+kolárna - obklad stěn (zdivo) – glazované matné obkladačky formátu 300x600-900 mm  tl.7-8 mm. Cenová hladina do 450 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Na stáv.stěny a nové dozdívky z cihel plných  provést pod obklad podkladní vápenocementovou omítku do tl.20 mm.

SKLADBA KD3 , tl. 50 mm , keramická dlažba kuch.kouty, koupelny na klenbách (skladba SP2):

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R11, typ umělý kámen – beton (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.max. 300  x 300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Těsnicí hydroizolační stěrka na silikátové bázi  ( 1,5 kg/m2), nanášena válečkem na očištěný podklad – tl.1 mm. Hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny pod keramický obklad. Přechodová spára dlažba – obklad vyztužena systémovým těsnicím páskem a zatmelena sanitárním silikonovým tmelem.

- cementový potěr se skleněnými vlákny  tl.37 mm, hlazený ocel.hladítkem, okrajový pásek 8/50 mm.

- podklad : podkladní beton+zásyp kleneb drceným pěnosklem – viz skladba SP2.

Sokl (kuch.kouty)  : keramické soklovky dtto jako podlaha v=75-100 mm – formát dle dlažby, tl.9 mm , lepené flexibilním tmelem (spotřeba cca 2,5 kg/m2).  Podklad : vpc omítka zatřená do tl.20 mm resp. Sádrokartonový povrch příček

Stěnový obklad  v=2025 mm (koupelny) : Obklad stěn (zdivo + sádrokarton) – glazované matné obkladačky formátu např.formát 300x200-300 mm  tl.7-8 mm vč.zdobných prvků dle výběru architekta ( listely, mozaikový obklad apod.). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Hydroizolační těsnicí stěrková hmota v tl.cca 1 mm (1,5 kg/m2) – vytažena do výšky 2050 mm nad podlahu pouze u sprch.boxu., na stěnu vytažena do výšky 100 mm.

Na stáv.stěny a nové dozdívky z cihel plných  provést pod obklad podkladní vápenocementovou omítku do tl.20 mm, sdk příčky penetrovat.

SKLADBA KD4 , tl. 200 mm , keramická dlažba kuch.kouty, koupelna na terénu-nepodsklepená část objektu (skladba SP1):

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R11, typ umělý kámen – beton (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.max.300 x 300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Těsnicí hydroizolační stěrka na silikátové bázi  ( 1,5 kg/m2), nanášena válečkem na očištěný podklad – tl.1 mm. Hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny pod keramický obklad. Přechodová spára dlažba – obklad vyztužena systémovým těsnicím páskem a zatmelena sanitárním silikonovým tmelem.

- Plovoucí cementový potěr se skleněnými vlákny  tl.47 mm, hlazený ocel.hladítkem, okrajový PE pásek 8/200 mm.

- Pe folie tl.0,2 mm

- tepelná izolace desky pěn.polystyrénu EPS S 150 tl. 140 mm

- podklad : podkladní beton+hydroizolace SBS pásem tl. 4 mm – viz skladba SP1.

Sokl (kuch.kouty)  : keramické soklovky dtto jako podlaha v=75-100 mm – formát dle dlažby, tl.9 mm , lepené flexibilním tmelem (spotřeba cca 2,5 kg/m2).  Podklad : vpc omítka zatřená do tl.20 mm resp. Sádrokartonový povrch příček

Stěnový obklad  v=2025 mm (koupelny) : Obklad stěn (zdivo + sádrokarton) – glazované matné obkladačky formátu např.formát 300x200-300 mm  tl.7-8 mm vč.zdobných prvků dle výběru architekta ( listely, mozaikový obklad apod.). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Hydroizolační těsnicí stěrková hmota v tl.cca 1 mm (1,5 kg/m2) – vytažena do výšky 2050 mm nad podlahu pouze u sprch.boxu., na stěnu vytažena do výšky 100 mm.

Na stáv.stěny a nové dozdívky z cihel plných  provést pod obklad podkladní vápenocementovou omítku do tl.20 mm, sdk příčky penetrovat.

SKLADBA VP1 tl. 50 mm - vinylová podlahovina v rolích – pobytové místnosti a předsíně na klenbách (skladba SP2):

-    Heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů,  vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna,  šířka role 2m, třída zátěže 34/42, kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB, typická hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,05 mm, roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1%, povrchová úprava PUR

Reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů

schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A

Celková tloušťka materiálu 2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm.

- Mokré lepení – lepidlo 2000 S 250-300 gr/m2 (relativní vlhkost podkladu RH do max.85% (3%CV) + válcování (válec 45-70 kg). Švy svařovány za horka pomocí svařovacích šňůr . Tl.do 1 mm.

- Penetrace podkladu PVAC disperzí.

- Samonivelační hmota obohacená plastem tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Plovoucí rychletuhnoucí potěr (max. zrnitost 4 mm) s přidaným skelným vláknem, vyhlazení povrchu plastovým hladítkem .... tl.44 mm. Okrajový PE pásek 8/50 mm.

- podklad : podkladní beton+zásyp kleneb drceným pěnosklem – viz skladba SP2.

Sokl :  vinylová soklovka s obloukovým přechodovým klínem, nebo soklová vinylová lišta na klipy. Při lepení bude podlahovina vytažena na stěny do výšky min.100 mm přes lepený podkladní plastový fabion, případně bude provedena soklovka tvaru L do stejné výšky – způsob provedení soklu odsouhlasit před realizací.

SKLADBA VP2 tl. 200 mm - vinylová podlahovina v rolích – pobytové místnosti a předsíně na terénu-nepodsklepená část objektu (skladba SP1):

-    Heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů-dtto jako VP1.

Celková tloušťka materiálu min.2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm.

- Mokré lepení – lepidlo 2000 S 250-300 gr/m2 (relativní vlhkost podkladu RH do max.85% (3%CV) + válcování (válec 45-70 kg). Švy svařovány za horka pomocí svařovacích šňůr . Tl.do 1 mm.

- Penetrace podkladu PVAC disperzí.

- Samonivelační hmota obohacená plastem tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Plovoucí rychletuhnoucí potěr (max. zrnitost 4 mm) s přidaným skelným vláknem, vyhlazení povrchu plastovým hladítkem .....54 mm. Okrajový PE pásek 8/50 mm.

- PE fólie tl.0,2 mm s přelepenými spoji a s vytažením na obvod.stěny

- tepelná izolace – desky pěnového polystyrénu EPS 150 S, tl. 140 mm, lepené PUK lepidlem

- podklad : podkladní beton+hydroizolace SBS pásem tl. 4 mm – viz skladba SP1.

Sokl :  vinylová soklovka s obloukovým přechodovým klínem, nebo soklová vinylová lišta na klipy. Při lepení bude podlahovina vytažena na stěny do výšky min.150 mm přes lepený podkladní plastový fabion, případně bude provedena soklovka tvaru L do stejné výšky – způsob provedení soklu odsouhlasit před realizací.

PODLAHY VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ

Doplnění podkladních vrstev podlah (suchý násyp tl. 150 mm, prokládaný sdk deskami 12,5 mm + cementový potěrtl.50 mm) po vybourání částí podlah v místech nově zakládaných mezibytových příček (založeny až na záklopu posíleného trámového stropu) viz v.č.D.1.1.2.1-NS12-6 …. celková plocha doplnění činí 12,5 m2.

SKLADBA KD5, tl.do 12 mm, keramická dlažba  na chodbě před výtahem

Podlaha na stáv.cementovém potěru

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, dezén dtto jako stávající aglomerovaná dlažba ( barva hnědo-červeno-béžová , součinitel smykového tření min.0,6 ),  form.max.300x300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Penetrace očištěného cement.potěru - 200 gr/m2

- podklad : stávající mechanicky očištěný cementový potěr na násypu a trámovém , posíleném stropu

Sokl  : chodba před výtahem - keramické soklovky dtto jako původní v= do 100 mm – formát dle dlažby ( tl.9 mm ) , lepené flexibilním tmelem (spotřeba cca 2,5 kg/m2).  Podklad : vpc omítka zatřená do tl.10 mm.

SKLADBA KD6, tl.do 13 mm,  keramická dlažba kuch.kouty, koupelny

Podlaha na stáv.cementovém potěru

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R11, typ umělý kámen – beton (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.max.300 x 300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Těsnicí hydroizolační stěrka na silikátové bázi  ( 1,5 kg/m2), nanášena válečkem na očištěný podklad – tl.1 mm. Hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny pod keramický obklad. Přechodová spára dlažba – obklad vyztužena systémovým těsnicím páskem a zatmelena sanitárním silikonovým tmelem.

- Penetrace očištěného stávajícího cement.potěru - 200 gr/m2

- podklad : stávající mechanicky očištěný cementový potěr na násypu a trámovém , posíleném stropu

Sokl (kuch.kouty)  : keramické soklovky dtto jako podlaha v=75-100 mm – formát dle dlažby, tl.9 mm , lepené flexibilním tmelem (spotřeba cca 2,5 kg/m2).  Podklad : vpc omítka zatřená do tl.20 mm resp. Sádrokartonový povrch příček

Stěnový obklad  v=2025 mm (koupelny) : Obklad stěn (zdivo + sádrokarton) – glazované matné obkladačky formátu např.formát 300x200-300 mm  tl.7-8 mm vč.zdobných prvků dle výběru architekta ( listely, mozaikový obklad apod.). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Hydroizolační těsnicí stěrková hmota v tl.cca 1 mm (1,5 kg/m2) – vytažena do výšky 2050 mm nad podlahu pouze u sprch.boxu., na stěnu vytažena do výšky 100 mm.

Na stáv.stěny a nové dozdívky z cihel plných  provést pod obklad podkladní vápenocementovou omítku do tl.20 mm, sdk příčky penetrovat.

SKLADBA KD7, podlaha tl.do 60 mm,  keramická dlažba kuch.kouty, koupelny na stáv.podklad, opatřený hydroizolací-2x asfalt.pás stávající IPA

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R11, typ umělý kámen – beton (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.max.300 x 300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Těsnicí hydroizolační stěrka na silikátové bázi  ( 1,5 kg/m2), nanášena válečkem na očištěný podklad – tl.1 mm. Hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny pod keramický obklad. Přechodová spára dlažba – obklad vyztužena systémovým těsnicím páskem a zatmelena sanitárním silikonovým tmelem.

- Cementový potěr se skleněnými vlákny  tl.47 mm, hlazený ocel.hladítkem, okrajový PE pásek 8/200 mm.

- Podklad – stávající hydroizolace dle PD r.1989 – 2 x IPA

Sokl (kuch.kout)  : keramické soklovky dtto jako podlaha v=75-100 mm – formát dle dlažby, tl.9 mm , lepené flexibilním tmelem (spotřeba cca 2,5 kg/m2).  Podklad : vpc omítka zatřená do tl.20 mm resp. Sádrokartonový povrch příček

Stěnový obklad  v=2025 mm (koupelna) : Obklad stěn (zdivo + sádrokarton) – glazované matné obkladačky formátu např.formát 300x200-300 mm  tl.7-8 mm vč.zdobných prvků dle výběru architekta ( listely, mozaikový obklad apod.). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Hydroizolační těsnicí stěrková hmota v tl.cca 1 mm (1,5 kg/m2) – vytažena do výšky 2050 mm nad podlahu pouze u sprch.boxu., na stěnu vytažena do výšky 100 mm.

Na stáv.stěny a nové dozdívky z cihel plných  provést pod obklad podkladní vápenocementovou omítku do tl.20 mm, sdk příčky penetrovat.

SKLADBA VP3 podlaha tl.do 5 mm - vinylová podlahovina v rolích – pobytové místnosti a předsíně na stávající cementový potěr na trámových stropech.

Podlaha na stáv.cementovém potěru

-    Heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů,  vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna,  šířka role 2m, třída zátěže 34/42, kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB, typická hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,05 mm, roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1%, povrchová úprava PUR

Reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů

schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A

Celková tloušťka materiálu min.2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm.

- Mokré lepení – lepidlo 2000 S 250-300 gr/m2 (relativní vlhkost podkladu RH do max.85% (3%CV) + válcování (válec 45-70 kg). Švy svařovány za horka pomocí svařovacích šňůr . Tl.do 1 mm.

- Penetrace podkladu PVAC disperzí.

- Samonivelační hmota obohacená plastem tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Penetrace očištěného stávajícího cement.potěru - 200 gr/m2

- podklad : stávající mechanicky očištěný cementový potěr na násypu a trámovém , posíleném stropu

Sokl :  vinylová soklovka s obloukovým přechodovým klínem, nebo soklová vinylová lišta na klipy. Při lepení bude podlahovina vytažena na stěny do výšky min.150 mm přes lepený podkladní plastový fabion, případně bude provedena soklovka tvaru L do stejné výšky – způsob provedení soklu odsouhlasit před realizací.

SKLADBA VP4 podlaha tl.do 60 mm - vinylová podlahovina v rolích – pobytové místnosti a předsíně na stávající cementový potěr na trámových stropech.

Podlaha na stáv.cementovém potěru

-    Heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů-dtto jako VP1-VP3.

Celková tloušťka materiálu min.2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm.

- Mokré lepení – lepidlo 2000 S 250-300 gr/m2 (relativní vlhkost podkladu RH do max.85% (3%CV) + válcování (válec 45-70 kg). Švy svařovány za horka pomocí svařovacích šňůr . Tl.do 1 mm.

- Penetrace podkladu PVAC disperzí.

- Samonivelační hmota obohacená plastem tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Cementový potěr se skleněnými vlákny  tl.55 mm, hlazený ocel.hladítkem, okrajový PE pásek 8/200 mm.

- Podklad – stávající hydroizolace dle PD r.1989 – 2 x IPA

Sokl :  vinylová soklovka s obloukovým přechodovým klínem, nebo soklová vinylová lišta na klipy. Při lepení bude podlahovina vytažena na stěny do výšky min.150 mm přes lepený podkladní plastový fabion, případně bude provedena soklovka tvaru L do stejné výšky – způsob provedení soklu odsouhlasit před realizací.

PODLAHY VE 3. NADZEMNÍM PODLAŽÍ   - provedeny kompletně v systému suché výstavby – tl.podlah do 100 mm

Podlahy realizovat po založení a opláštění nových sdk příček.

SKLADBA KD8, tl.do 100 mm, keramická dlažba  na chodbě před výtahem v systému podlah suché výstavby  – kód konstrukce DB 02, DP02

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, dezén dtto jako stávající aglomerovaná dlažba ( barva hnědo-červeno-béžová , součinitel smykového tření min.0,6 ),  form.max.300x300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Penetrace povrchu sádrovláknitých podlahových desek - 200 gr/m2

- Sádrovláknité podlahové desky P+D 30 mm , lepené v drážce, zesílené lepenou horní deskou RGD 10mm, v celk.tl. 40 mm ( 2x 10 mm sádrovláknitá deska RGD 160 kg/m2 s podkladní dřevovláknitou deskou tl. 10 mm  + podlahovým lepidlem navíc lepená vrchní deska RGD 10 mm ).  Po obvodu místností bude vložen dilatační pásek minerální tl.min 10 mm. Hmotnost k-ce sádrovláknitých desek až 45 kg/m2, zlepšení kročejové neprůzvučnosti až L=20 dB.

- suchý podsyp RG fr. 0-4 mm do tl. 50 mm.

- Separační vrstva na dřev.prkenný záklop stropu – geotextilie min. 200 gr/m2, případně lepenkový papír.

SKLADBA KD9, tl.do 100 mm, keramická dlažba  v koupelnách v systému podlah suché výstavby – kód konstrukce DB 02, DP02

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R11, typ umělý kámen – beton (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.max. 300 x 300 mm. Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 450 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Těsnicí hydroizolační stěrka na silikátové bázi  ( 1,5 kg/m2), nanášena válečkem na očištěný podklad – tl.1 mm. Hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny pod keramický obklad. Přechodová spára dlažba – obklad vyztužena systémovým těsnicím páskem a zatmelena sanitárním silikonovým tmelem. Po obvodu místností bude vložen dilatační pásek minerální tl.min 10 mm.

- Penetrace povrchu sádrovláknitých podlahových desek - 200 gr/m2

- Sádrovláknité systémové podlahové lepené desky E 25 , P+D, tl. 2x10 mm + 10 mm podklad ,  v celk.tl. 30 mm ( 2x 10 mm sádrovláknitá deska RGD 160 kg/m2 s podkladní minerální deskou tl. 10 mm  ), desky lepené v drážce,. Po obvodu místností bude vložen dilatační pásek minerální tl.min 10 mm. Hmotnost k-ce sádrovláknitých desek až 45 kg/m2, zlepšení kročejové neprůzvučnosti až L=20 dB.

- suchý podsyp RG fr. 0-4 mm do tl. 50 mm. ( na stáv.stropu s PZD deskami, m.č.B8.3 násyp až 140 mm, prokládaný sdk white deskami tl.12,5 mm ).

- Separační vrstva na dřev.prkenný záklop stropu – geotextilie min. 200 gr/m2, případně lepenkový papír.

Stěnový obklad  v=2025 mm (koupelny) : Obklad stěn (zdivo + sádrokarton) – glazované matné obkladačky formátu např.formát 300x600-900 mm  tl.7-8 mm vč.zdobných prvků dle výběru architekta ( listely, mozaikový obklad apod.). Cenová hladina do 600 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Hydroizolační těsnicí stěrková hmota v tl.cca 1 mm (1,5 kg/m2) – vytažena do výšky 2050 mm nad podlahu pouze u sprch.boxu., na stěnu vytažena do výšky 100 mm.

Na stáv.stěny a nové dozdívky z cihel plných  provést pod obklad podkladní vápenocementovou omítku do tl.20 mm, sdk příčky penetrovat.

SKLADBA KD10, podlaha tl.do 15 mm, keramická dlažba na stávajícím cementovém potěru v hospodářských prostorách.

- keramické dlaždice, neglazované, neleštěné, vysoce slinuté  s protiskluznou úpravou R10, typ umělý kámen (součinitel smykového tření min.0,6), středního standardu, form.300x300 mm – dle výběru . Konkrétní typ dlaždic bude vybrán s výrobcem – tl. 8-9 mm.  (spárování – viz úvodní strana). Cenová hladina do 350 Kč/m2.

- Pružný lepicí tmel (maltová směs s vysoce elestifikující přísadou z umělé hmoty– nanášeno dle technolog. předpisu zubovou stěrkou 4 -5 mm – spotřeba 2,5 kg/m2 – tl. 3 mm.

- Samonivelační hmota obohacená plastem tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Penetrace povrchu sádrovláknitých podlahových desek - 200 gr/m2

- Podklad – stávající , očištěný povrch cementového potěru.

Stěnový obklad  v=2100 mm : Obklad stěn (zdivo + sádrokarton) –  slinité obkladačky formátu např.formát 300x300 mm  tl.7-8 mm. Cenová hladina do 350 Kč/m2.

Lepicí tmel flexibilní  tl.do 3 mm (spotřeba cca 2,5 kg/m2).

Lepeno na sdk předstěny, penetrované + a stáv.stěny  provést vyspravení omítek pod obklad

SKLADBA VP5, tl.do 100 mm, vinylová podlahovina v rolích – pobytové místnosti ( vč.podií) v systému podlah suché výstavby – kód konstrukce DB 02, DP02.

-    Heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů,  vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna,  šířka role 2m, třída zátěže 34/42, kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB, typická hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,05 mm, roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1%, povrchová úprava PUR

Reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6

odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T

ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů

schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A

Celková tloušťka materiálu min.2,00 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm.

- Mokré lepení – lepidlo 2000 S 250-300 gr/m2 (relativní vlhkost podkladu RH do max.85% (3%CV) + válcování (válec 45-70 kg). Švy svařovány za horka pomocí svařovacích šňůr . Tl.do 1 mm.

- Penetrace podkladu PVAC disperzí.

- Stěrkování pod vinyl tl.do 2 mm. (Pevnost 25 Mpa).

- Penetrace povrchu sádrovláknitých podlahových desek - 200 gr/m2

- Sádrovláknité systémové podlahové lepené desky E 25 , P+D, tl. 2x10 mm + 10 mm podklad ,  v celk.tl. 30 mm ( 2x 10 mm sádrovláknitá deska RGD 160 kg/m2 s podkladní minerální deskou tl. 10 mm  ), desky lepené v drážce,. Po obvodu místností bude vložen dilatační pásek minerální tl.min 10 mm. Hmotnost k-ce sádrovláknitých desek až 45 kg/m2, zlepšení kročejové neprůzvučnosti až L=20 dB.

- suchý podsyp RG fr. 0-4 mm do tl. 55 mm ( na stáv.stropu s PZD deskami, m.č.B8.1 násyp až 145 mm, prokládaný sdk white deskami tl.12,5 mm ).

- Separační vrstva na dřev.prkenný záklop stropu – geotextilie min. 200 gr/m2, případně lepenkový papír.

Sokl :  vinylová soklovka s obloukovým přechodovým klínem, nebo soklová vinylová lišta na klipy. Při lepení bude podlahovina vytažena na stěny do výšky min.150 mm přes lepený podkladní plastový fabion, případně bude provedena soklovka tvaru L do stejné výšky – způsob provedení soklu odsouhlasit před realizací.

Nášlapná vrstva vinylu bude lepena i na OSB opláštění k-cí podií. Hrany podií a vyrovnávacích schod.stupňů řešit hranovými protiskluz.lištami hliníkovými, eloxovanými pro povlakové krytiny dot tl. 3,0 mm …. celkem cca 9,5 bm lišt.

STĚRKA-STĚNY + STROP VÝTAHOVÉ ŠACHTY

Vnitřní povrch stěn a stropu výtahové šachty z betonových tvárnic ztraceného bednění bude opatřen  vrstvou lepicího tmele s vtlačenou perlinkou (15 gr/m2) do tl.3,0 mm a opatřena malbou akrylátovou … 91,0m2.

VNITŘNÍ MALBY A NÁTĚRY :

Malby : povrchy vápenných nových omítek štukových i vyspravených původních ( po oškrabání pův.maleb) budou opatřeny penetrací a 2 x malbou ( 50% ploch stěn tónováno do barevných odstínů dle požadavků architekta interiéru ) - strojově míchané, částečně otěruvzdorné, barvy.

Povrchy stropů – bílé.

Dtto povrchy sádrokartonových k-cí (podhledy + příčky) – standard tmelení Q3 + navíc systémová penetrace povrchu.

Na WTA sanačních omítkách v 1.pp budou aplikovány systémové, difúzně propustné vápenné malby !

V Ostravě , květen 2025                                                      vypracoval : Bulawa R.